	Таблица перевода неизолированного провода км/тн

	
	
	

	Марка провода
	Сечение
	Коэффициент перевода км/тн

	А
	16
	23,105

	 
	25
	14,718

	 
	35
	10,684

	 
	50
	7,419

	 
	70
	5,298

	 
	95
	3,972

	 
	120
	3,114

	 
	150
	2,46

	 
	185
	1,993

	 
	240
	1,526

	 
	300
	1,26

	 
	 
	 

	АС
	16/2,7
	15,393

	 
	25/4,2
	9,959

	 
	35/6,2
	6,72

	 
	50/8,0
	5,145

	 
	70/11
	3,648

	 
	95/16
	2,602

	 
	120/19
	2,122

	 
	150/19
	1,804

	 
	150/24
	1,667

	 
	185/24
	1,419

	 
	240/39
	1,086

	 
	300/51
	0,883


